Специальные лабораторные исследования для определения динамических характеристик грунтов

А.З. Тер-Мартиросян, д-р техн. наук, проф.

(НИУ МГСУ)

Е.С. Соболев, канд. техн. наук. доц.

(НИУ МГСУ)

Аннотация. Обеспечение безопасной эксплуатации зданий и сооружений повышенной ответственности в сложных инженерно-геологических условиях требует особого подхода к инженерным изысканиям и строительству. При проектировании грунтовых оснований необходимо учитывать динамические воздействия техногенного или природного происхождения. В этом случае необходимо предусмотреть комплекс специальных исследований грунтов основания. Результаты исследований позволяют получить механические свойства грунтов, необходимые для последующих расчетов. Как правило, расчеты выполняются в современных программных комплексах путем численного моделирования системы «основание – сооружение». Прогнозирование напряженно-деформированного состояния грунтового основания с учетом специальных исследований грунтов и численного моделирования позволяет обеспечить прочность и устойчивость, а также безопасную эксплуатацию проектируемого сооружения в течение всего срока службы.

Ключевые слова: динамическое воздействие; динамическая неустойчивость; грунтовое основание; лабораторные исследования; фундаменты; подземные конструкции; динамические испытания грунтов; потенциал разжижения; динамические расчеты оснований; численные расчеты; модели грунтов.

Проектирование оснований зданий и сооружений с учетом динамических воздействий заключается в решении основной задачи сейсмостойкого строительства – определении запасов устойчивости грунтового массива  при динамических воздействиях [1, 2, 3, 4]. Точный прогноз позволяет сократить экономические расходы на дополнительное усиление оснований и фундаментов до минимально возможного уровня при обеспечении их достаточной прочности и надежности по условиям расчета по первой и второй группам предельных состояний [5, 6].

Для эффективного проектирования оснований зданий и сооружений с учетом потенциальной динамической неустойчивости основания требуется определить ключевые особенности сооружения, влияющие на характер совместной работы системы «основание – сооружение». После выделение этих особенностей требуется выполнить специальные исследования физических и механических свойств грунтов с целью прогнозирования динамического разжижения в основании проектируемых зданий и сооружений. Параметры для механических моделей грунтов, полученные по результатам испытаний в дальнейшем используются в численном моделировании напряженно-деформированного состояния системы «основание – сооружение» [7, 8, 9]. При неблагоприятном прогнозе выполняется одно или несколько мероприятий по инженерной защите основания зданий и сооружений от динамической неустойчивости.

При выполнении указанной последовательности исследований, расчетов и проектирования обеспечивается надежная эксплуатация грунтового основания на протяжении всего срока службы зданий и сооружений.

Долгосрочное прогнозирование напряженно-деформированного состояния грунтовых массивов в сложных инженерно-геологических условиях и с учетом повышенной ответственности зданий и сооружений невозможно без учета поведения грунтов при сейсмическом воздействии [10, 11, 12].

Для оценки потенциала разжижения грунтов при сейсмических воздействиях необходимо оценить уровень прогнозируемого воздействия и прочность грунтов при динамическом воздействии. Определив действующие в грунтовом массиве относительные касательные напряжения возможно соотнести их с динамической прочностью, полученной по результатам специальных лабораторных динамических испытаний грунтов.

Методика позволяет оценить потенциал разжижения по глубине грунтового массива и определить толщу грунтов, которая при сейсмическом воздействии может быть подвержена динамическому разжижению.

Численное моделирование напряженно-деформированного состояния грунтовых массивов в основании зданий и сооружений позволяет выполнить прогноз изменения свойств грунта при сейсмических воздействиях [13, 14, 15, 16].

Все используемые в инженерной практике мероприятия по характеру их действия можно разделить на два вида: предотвращающие возможность возникновения разжижения и уменьшающие вредные последствия разжижения [17].

Выбор мероприятий по борьбе с динамическим разжижением зависит от инженерно-геологических условий площадки строительства, конструктивных и технологических особенностей сооружения, а также от возможностей строительной организации.

Литература

1. Seed H.B., Idriss I.M.  Simplified procedures for evaluating soil liquefaction potential // Journal of Soil Mechanics and Foundation Engeneering, ASCE. - 1971 - Vol. 97 - 1249-1273 p.

2.  Seed H.B. Soil liquefaction and cyclic mobility evaluation for level ground during earthquakes //  Journal of Soil Mechanics and Foundation Engeneering, ASCE. -1996 - Vol . 105, T2 -  201-255 p.

3. Ишихара К. Поведение грунтов при землетрясениях: Пер. с англ. / Под ред. А.Б. Фадеева, М.Б. Лисюка. - СПб: НПО «Геореконструкция-Фундаментпроект»,  2006. - 384 с.

4. Вознесенский Е.А. Динамические испытания грунтов. Состояние вопроса и стандартизация // Инженерные изыскания. - 2013. - №5. - С. 20-26.

5. Мирсаяпов И.Т., Королева И.В., Зарипова Г.З. Оценка сейсмостойкости оснований, сложенных глинами и водонасыщенными песчаниками. Механика грунтов в геотехнике и фундаментостроении: материалы международной научно-технической конференции, г. Новочеркасск 13-15 мая 2015 г. / Южно-Российский государственный политехнический университет (НПИ) им. М.И. Платова. - Новочеркасск: ЮРГПУ (НПИ), 2015 - 31-37 с.

6. Mirsayapov I.T., Koroleva I.V. Clayey soils rheological model under triaxial regime loading // Geotechnical engineering for infrastructure and development - Proceedings of the XVI European conference on soil mechanics and geotechnical engineering, ECSMGE 2015. - Edinburgh: ICE Publishing, 2015. - 3249-3254 p.

7. Chu J., Leong W.K., Luke W.L., Wanatowski D. Instability of loose sand under drained conditions // Journal of Geotechnical and Geoenvironmental Engineering. ASCE. - 2012. - Vol. 138. - 207-216 p.

8. Iwasaki Т., Tokida K., Tatsuoka F., Watanabe S., Yasuda S., Sato H. Microzonation for soil liquefaction potential using simplified methods / Proc. 3rd Int. Conf. On Microzonation. Seattle. -  1982 - Vol. 3. - 1319-1330 p.

9. Yamamuro J.A., Lade P.V. Static liquefaction of very loose sands // Canadian Geotechnical Journal. - 1997. - Vol. 34, N.6. - 905-917 p.

10. Ставницер Л.Р. Сейсмостойкость оснований и фундаментов. - М.: Ассоциация строительных вузов, 2010. - 448 с.

11. Ter-Martirosyan Z., Ter-Martirosyan A., Sobolev E. Vibration of Embedded Foundation at Multi-layered base taking into account non-linear and rheological properties of soils // Procedia Engineering. XXV Polish – Russian – Slovak Seminar “Theoretical Foundation of Civil Engineering". - 2016. - Vol. 153. - 747-753 p.

12. Ter-Martirosyan Z.G., Ter-Martirosyan A.Z., Sobolev E.S. Rheological properties of sandy soils // Advanced Materials Research. - 2014. - Vol. 1073-1076. - 1673-1679 p.

13. Ter-Martirosyan Z.G., Sobolev E.S., Ter-Martirosyan A.Z. Rheological models creation on the results triaxial tests of sands // Geotechnical engineering for infrastructure and development - Proceedings of the XVI European conference on soil mechanics and geotechnical engineering, ECSMGE 2015. - Edinburgh: ICE Publishing, 2015. - 3365-3369 p.

14. Соболев Е.С., Тер-Мартиросян А.З. Влияние физических свойств песчаных грунтов на динамическую устойчивость оснований зданий и сооружений // "Строительство - формирование среды жизнедеятельности" сборник материалов XIX Международной межвузовской научно-практической конференции студентов, магистрантов, аспирантов и молодых учёных..  - М.:  Национальный исследовательский Московский государственный строительный университет (Москва), 2016.  - С. 1087-1090.

15. Тер-Мартирсян А.З., Мирный А.Ю., Соболев Е.С. Особенности определения параметров современных моделей грунта в ходе лабораторных испытаний // Геотехника. - 2016. - №1. - С. 66-72.

16. Тер-Мартирсян З.Г., Тер-Мартиросян А.З., Соболев Е.С. Ползучесть и виброползучесть песчаных грунтов // Инженерные изыскания. - 2014. - №5-6. - С. 24-28.

17. Иванов П.Л. Разжижение песчаных грунтов. - Ленинград: Госэнергоиздат, 1962. - 260 с.

Special laboratory researches to determine 
the dynamic characteristics of the soil

Abstract. Ensuring the safe operation of buildings and structures of increased responsibility in complex engineering and geological conditions requires a special approach to engineering surveys and construction. When designing ground bases, it is necessary to take into account the dynamic effects of man-made or natural origin. In this case, it is necessary to provide for a complex of special studies of the foundation soils. The results of the investigations make it possible to obtain the mechanical properties of soils necessary for subsequent calculations. As a rule, calculations are performed in modern software systems by numerical simulation of the «foundation-construction» system. Forecasting the stress-strain state of the soil base, taking into account special studies of soils and numerical modeling, allows to ensure strength and stability, as well as safe operation of the proposed structure during its entire service life.

Key words: dynamic impact; dynamic instability; ground base; laboratory research; foundations; underground structures; dynamic tests of soils; liquefaction potential; dynamic base calculations; numerical calculations; models of soils.

References

1. Seed H.B., Idriss I.M.  Simplified procedures for evaluating soil liquefaction potential.  Journal of Soil Mechanics and Foundation Engeneering, ASCE. 1971, Vol. 97. 1249-1273 p.

2. Seed H.B. Soil liquefaction and cyclic mobility evaluation for level ground during earthquakes. Journal of Soil Mechanics and Foundation Engeneering, ASCE. 1996, Vol . 105, T2.  201-255 p.

3. Ishihara K. Povedenie gruntov pri zemletrjasenijah: Per. s angl. Pod red. A.B. Fadeeva, M.B. Lisjuka [The behavior of soils during earthquakes: Trans. from English. Ed. AB Fadeev, MB Lisyuka]. St. Petersburg, NGO "Georeconstruction-Fundamentproject",  2006. 384 p. (In Russian)

4. Voznesenskij E.A. Dinamicheskie ispytanija gruntov. Sostojanie voprosa i stan-dartizacija. Inzhenernye izyskanija [Dynamic testing of soils. Situation and standardization. Engineering survey]. 2013. no. 5. 20-26 p. (In Russian)

5. Mirsajapov I.T., Koroleva I.V., Zaripova G.Z. Ocenka sejsmostojkosti osnovanij, slozhennyh glinami i vodonasyshhennymi peschanikami. Mehanika gruntov v geotehnike i fundamentostroenii: materialy mezhdunarodnoj nauchno-tehnicheskoj konfe-rencii, g. Novocherkassk 13-15 maja 2015 g. Juzhno-Rossijskij gosudarstvennyj politehnicheskij universitet (NPI) im. M.I. Platova [Estimation of seismic stability of bases stacked clays and water-saturated sandstones. Soil Mechanics and Foundation Engineering in Geotechnical Engineering: materials of the international scientific and technical conference, Novocherkassk, 13-15 May 2015 South-Russian State Technical University (NPI) to them. MI Platov]. Novocherkassk, YURGPU (NPI), 2015. 31-37 p. (In Russian)

6. Mirsayapov I.T., Koroleva I.V. Clayey soils rheological model under triaxial regime loading. Geotechnical engineering for infrastructure and development - Proceedings of the XVI European conference on soil mechanics and geotechnical engineering, ECSMGE 2015. Edinburgh, ICE Publishing, 2015. 3249-3254 p.

7. Chu J., Leong W.K., Luke W.L., Wanatowski D. Instability of loose sand under drained conditions. Journal of Geotechnical and Geoenvironmental Engineering. ASCE.  2012, Vol. 138. 207-216 p.

8. Iwasaki Т., Tokida K., Tatsuoka F., Watanabe S., Yasuda S., Sato H. Microzonation for soil liquefaction potential using simplified methods. Proc. 3rd Int. Conf. On Microzonation. Seattle. 1982, Vol. 3.  1319-1330 p.

9. Yamamuro J.A., Lade P.V. Static liquefaction of very loose sands. Canadian Geotechnical Journal. 1997, Vol. 34, N.6. 905-917 p.

10. Stavnicer L.R. Sejsmostojkost' osnovanij i fundamentov [Seismic stability of the foundations]. Moscow, Association building universities, 2010. 448 p. (In Russian)

11. Ter-Martirosyan Z., Ter-Martirosyan A., Sobolev E. Vibration of Embedded Foundation at Multi-layered base taking into account non-linear and rheological properties of soils. Procedia Engineering. XXV Polish – Russian – Slovak Seminar “Theoretical Foundation of Civil Engineering".  2016, Vol. 153. 747-753 p.

12. Ter-Martirosyan Z.G., Ter-Martirosyan A.Z., Sobolev E.S. Rheological properties of sandy soils. Advanced Materials Research.  2014, Vol. 1073-1076. 1673-1679 p.

13. Ter-Martirosyan Z.G., Sobolev E.S., Ter-Martirosyan A.Z. Rheological models creation on the results triaxial tests of sands. Geotechnical engineering for infrastructure and development - Proceedings of the XVI European conference on soil mechanics and geotechnical engineering, ECSMGE 2015. Edinburgh, ICE Publishing, 2015. 3365-3369 p.

14. Sobolev E.S., Ter-Martirosjan A.Z. Vlijanie fizicheskih svojstv peschanyh gruntov na dinamicheskuju ustojchivost' osnovanij zdanij i sooruzhenij. "Stroitel'stvo - formirovanie sredy zhiznedejatel'nosti" sbornik materialov XIX Mezhdunarodnoj mezhvuzovskoj nauchno-prakticheskoj konferencii studentov, magistrantov, aspirantov i molodyh uchjonyh. Nacional'nyj issledovatel'skij Moskovskij gosudarstvennyj stroitel'nyj universitet [Effect of physical properties of sandy soil on the dynamic stability of the bases of buildings and structures. "Building - the formation of living environment," a collection of materials XIX International interuniversity scientific-practical conference of students, undergraduates, graduate students and young scientists. National Research Moscow State University of Civil Enginering]. Moscow, 2016.  1087-1090 p. (In Russian)

15. Ter-Martirsjan A.Z., Mirnyj A.Ju., Sobolev E.S. Osobennosti opredelenija parametrov sovremennyh modelej grunta v hode laboratornyh ispytanij. Geotehnika [Features of determining the parameters of modern soil models in laboratory tests. Geotechnics]. 2016, no. 1. 66-72 p. (In Russian)

16. Ter-Martirsjan Z.G., Ter-Martirosjan A.Z., Sobolev E.S. Polzuchest' i vibro-polzuchest' peschanyh gruntov. Inzhenernye izyskanija [Creep and vibro-creep sandy soils. Engineering survey]. 2014, no. 5-6. 24-28 p. (In Russian)

17. Ivanov P.L. Razzhizhenie peschanyh gruntov [Liquefaction of sandy soils]. Leningrad, Gosjenergoizdat, 1962. 260 p. (In Russian)